特种工程塑料概况

目   录

1 概念、应用、类别

2性能

3 市场

4我国对特种工程塑料发展现状

5我国特种工程塑料发展前景和建议

6 特种工程塑料分类介绍

6.1聚酰亚胺（PI）

6.2聚砜（PSF）

6.3聚苯硫醚（PPS）

6.4聚醚醚酮（PEEK）

6.5聚芳醚酮

特种工程塑料概况

1 概念、应用、类别

特种工程塑料是由冷战时期军备竞赛的社会需求所推动发展起来的新一代高性能高分子材料，早期曾被称为耐高温高分子材料，目前通常称为特种工程塑料（Super Engineering Plastics）或高性能聚合物（High Performance Polymer）。所谓特种工程塑料，是指继普通塑料、工程塑料之后发展起来的一类新型高性能高分子新材料，其具有其它材料无法兼具的诸多特性，如耐高温、耐疲劳、耐腐蚀、耐磨损、耐辐照、高强度、高韧性、电性能优异、尺寸稳定性好等，无论对国防军工、航空、航天、造船等领域，还是对电器、电子/通讯、汽车、医疗器械、石化等军民兼顾领域的高新技术的发展，都是不可或缺和革命性的材料。自60年代的聚酰亚胺（PI）问世开始到80年代初的PEEK实现商品化的近二十多年间，所开发成功并产业化的主要品种有：1．聚酰亚胺（PI）；2．聚酰胺酰亚胺（PAI）；3．聚醚酰亚胺（PEI）；4．聚芳酯（U-polymer）；5．聚苯硫醚（PPS）；6．聚砜（PSF）7．聚醚砜（PES）；8.聚醚醚酮（PEEK）等。

2性能

关于特种工程塑料，与其它两类材料相比主要特点可概括如下：1）物性方面：a. 耐热等级高（一般定义为UL温度指数在150℃以上）；b. 力学强度大（一般为通用塑料的2～4倍）；c. 综合性能优异（如耐辐射、耐高温、耐候）。2）加工工艺方面：a.加工温度高（一般在300～400℃）；b. 注射压力大（一般需要120MPa～160MPa）；c.模具必须加热（与通用塑料的冷却正相反）；d. 以热流道为佳。3）附加值高（一般每吨在1～10万美元之间，为通用塑料的几十倍）。4）市场开拓的诱导期长。5）各品种多为几家大公司所垄断生产供应。

表1 特种工程塑料特性及用途

3 市场

特种工程塑料性能更加优越、独特，但目前尚未大规模生产，用途相对较窄。这些材料主要应用在电子电器、汽车工业、军工产品和航空航天等行业领域。经过欧美等国先后大投入研究和开发，现已研发的品种约有几十个，但最终作为材料实现产业化的不足10个。目前应用面最广、规模最大的品种是聚苯硫醚，以美国的菲利浦公司和日本的吴羽公司等为主，已形成三万吨以上的规模。从而使价格也比其它品种有大幅度下降。而其中后期开发成功的PEEK树脂，目前市场规模最小，在2000t/y左右，而售价也最高，日本市场为13000日元/Kg（约合118美元/Kg）。需要特别指出的是，由于此类新材料特殊的军事背景，从上世纪80年代问世起，西方就将其列为战略物资对我国封锁和禁运。但近年来国内特种工程塑料需求量增长速度很快。

4我国对特种工程塑料发展现状

我国对特种工程塑料的实验室研究和开发并不比西方落后，但我国的产业化进程缓慢。国外已产业化的近10个特种工程塑料品种，我国几乎都掌握了制造技术，而且均为自主创新研发和拥有专利，并有7个都早已完成了实验室研究，可除了其中一种聚苯硫醚材料可以称得上初步产业化外（四川华拓已建成了1000t/y的装置，5000t/y规模也即将动工），其他品种与产业化都相距甚远。以聚酰亚胺为例，美国Dupont公司1960年开始有商品问世，国内科学院的长春应用化学研究所在60年代中期也完成实验室的研发，并与相关工厂联合试制出小批量产品，满足过国防军工的急需。但至今也未形成有如Dupont公司的产业化规模。再比如我国长春吉大特塑工程研究有限公司在我国急需的特种工程塑料领域取得了全世界瞩目的科研成就，但长期以来其成果在国内却无人问津，其已拥有了40项专利，而目前仅有6个专利和5个品种的特种工程塑料产品可以转让和生产。而国外在该领域的科研成果虽不比我国强多少却迅速产业化，同时还对我国进口此类产品或加以限制、或将价格抬得奇高，而我国却处在拥有强势自主创新知识产权反倒依赖别人的尴尬局面。因此我国特种工程塑料拥有强势自主创新知识产权的新一代塑料亟待产业化。令人鼓舞的是，在海南博鳌论坛上长春吉大特塑工程研究有限公司的技术引起极大反响，会后众多厂商纷纷与其接洽，表示了浓厚的合作意向，这表明我国特种工程塑料产业化潜力正在转化为生产力。

另一方面，我国特种工程塑料近年来也取得了令人瞩目的成就，并且正在加快产业化步伐。吉林大学特塑研究中心（教育部首批研究中心）从70年代初即开始从事本领域的实验室研究开发工作，成为聚醚砜（PES）和聚醚醚酮（PEEK）两个主要品种的唯一承担单位，并一直延续至今。在“九五”分别完成了这两个品种中试后，于2000年末，以无形资产入股方式组建了吉大高新材料有限责任公司，第一期建设300t/y PES的生产线于2001年末建成投产；同时又申请国家发改委的产业化示范工程项目，并得到批准建设500t/y PEEK的生产线，也于2003年末建成投产。另外以PEEK为例，国产PEEK在产品主要物性达到国际上英国Victrex公司同等水平的前提下，由于全部技术、原材料和主要生产装备均立足国内，从而取得了低成本的经济效益。这使国产PEEK的售价可达到国内市场500元/Kg，出口报价55美元/Kg，显示了打入国际市场的强大竞争力。并已引起欧洲一些大公司如德国的Degussa公司的兴趣，前来洽谈合资合作事宜，并在5月初的“中德第三届高技术对话论坛”期间在两国总理参加的合作项目签约仪式上，作为十个签约项目之一签署了合作意向书，合资合作谈判正在进展中。

5 我国特种工程塑料发展前景和建议

特种工程塑料作为国防军工及民用高技术材料，处于“塑料金字塔”的最顶端，其利润是很丰厚的，很多国外大公司都通过垄断获得高额利润。我国要打破国外的垄断并摆脱对国外的依赖就要建立自己的民族工业品牌，而有利的是我国已拥有多项知识产权亟待转化。在我国建立特种工程塑料生产线的技术成本和劳动力成本都是低廉的，现在正是我国企业拿出勇气、勇于开拓创新的时候。例如目前在我国投资年产2万吨PEEK树脂的效益，绝对超过投资年产20万吨聚乙烯的项目。工程塑料是论吨卖，而特种工程塑料是论斤卖，而且投资额远低于前者。 但随着我国特种工程塑料技术的成熟和产业化的刚开始推进，国外大公司就想以“绝对控股合资”的方式加以垄断，这是我们国家有关部门和企业不能不警惕的，但同时我们也要抓住这个机会，在有效的合作机制下，推动我国特种工程塑料民族品牌的建立和国内外市场的开拓。

我国亟待推进特种工程塑料产业化，还需要自改自新。1）要加强体制的创新，实现研发单位与生产单位更多的交流与合作，建立多种形式的沟通平台和合作机制。同时加强我国大公司的研发自创能力和科研单位的产业化能力也是必要的。2）技术卖方与买方的宣传和接纳吸收的主动性要加强。3）国家及有关方面应该采取特殊政策给予更强有力的特别是产业化方面的扶持。同时，对诸如特种工程塑料这种具有战略意义的研发项目，在与国外合资合作时也应引起有关方面的高度关注。

6 特种工程塑料分类介绍

6.1聚酰亚胺（PI）

聚酰亚胺（PI）是一种耐高温的聚合物，550℃时能短期保持主要的物理性能，且能长期在接近330℃下使用。它具有优良的尺寸和氧化稳定性，耐化学药品性和耐辐射性能，韧性和柔软性均很好，可广泛用于航空/航天、电气/电子、机车、汽车、精密机械和自动办公机械等领域。目前，热塑性聚酰亚胺主要用于汽车发动机部件、油泵和气泵盖、电子/电器仪表用高温插座、连接器、印刷线路板和计算机硬盘、集成电路晶片载流子、飞机内部载货系统，以及薄膜、覆铜箔、模塑料和保鲜膜等。

经过半个世纪的研发，目前商业化品种已有10多种，主要品种有聚醚酰亚胺（PEI）、聚酰胺酰亚胺（PAI）和双马来酰亚胺（BMI）等。为了提高PI的应用性能，对PI改性成为今后相当长时间内PI的研究与开发热点。目前对PEI的开发趋势是引入对苯二胺结构，或与其他工程塑料组合，以提高耐热性。PAI是高强度的聚酰亚胺品种，目前发展趋势是增强改性，以及同其他塑料合金化，例如，与聚碳酸酯、聚酰胺等工程塑料组合后可以提高机械强度；BMI是以马来酰亚胺为活性基的双官能团化合物，具有与典型热固性树脂相似的流动性和可模塑性，与环氧树脂的加工与成型基本相同，是目前国内研发的热点。另一方面，如聚均苯酰亚胺用石墨或聚四氟乙烯填充后，可以明显降低摩擦系数，用于制作汽车止推垫圈、高温刹车片、挡风玻璃刮水器，以及飞机的气体透平发动机用轴承、轴衬和垫圈；PI添加玻璃纤维或硼纤维后即成为超强级工程塑料，可用于制备喷射发动机结构部件；含硅PI具有良好的溶解性、透气性、抗冲击性、耐候性和粘合性。

2005年，全球消费PI约4.5万t，其中美国、西欧和日本的消费量超过了3万t。全球主要的PI生产厂家约50余家，其中美国14家，西欧11家，日本13家。此外，俄罗斯、中国、印度、韩国、马来西亚和中国台湾也均有少量的生产和消费。未来几年，预计全球对PI的需求每年将以10%左右的速度递增。据了解，杜邦公司将在新加坡建成一个Vespel品牌的PI生产装置，预计于2007年投产。日本尼桑（Nissan）化学公司计划成倍提高用于制造液晶显示屏的PI产量，其目标是，到2007年将这些产品的销售额提高到220亿日元。

2004年国内生产量为1700吨，目前，中国的PI生产厂家大约有26家。国内主要生产厂家有上海树脂所、航天绝缘材料厂、亚宝绝缘材料厂、西北化工院、川大实验厂、长春应化所、吉林高科等。其中，中科院长春应化所开展PI研发已有40余年，开发的PI相关技术已获得包括美国专利在内的30余项发明专利，其PI产品已在发电机组、空压机、烟草包装机械、传输泵密封等高技术领域得到成功应用；河南省沁阳市天益化工公司自主研制的高性能PI树脂也通过了成果鉴定，经西北化工研究院检测，其各项性能指标符合Q/QTY02/2005标准要求，该公司建设的年产1000t PI生产线已于2005年底投产；常州市广成新型塑料有限公司和南京工业大学联合研发的热塑型PI及其规模化生产技术填补了国内空白，使得中国成为继美国、日本之后第三个可以生产这种材料的国家，目前，该产品已实现产业化生产，年生产能力200t，已有17个牌号被试制出，产品可用于汽车和飞行器发动机、通讯仪器、建筑机械、工业机械、商用设备、电子电器、分析和医疗设备以及传输和纺织设备等领域。就绝缘膜来说，其基本使用国产材料制作，但一些高档膜材料、注塑料、涂料、纤维等依然依赖进口。另外PI制保鲜膜是一种新开发的用途，市场前景可观。

6.2聚砜（PSF）

聚砜（PSF）树脂刚性和韧性好，耐高温、耐热氧化，可在-100℃～150℃的温度范围内长期使用，抗蠕变性能优良，耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀，耐离子辐射，无毒，绝缘性和自熄性好，容易成型加工，因此被广泛应用于航天/航空、电子电器、中空纤维、高分子功能薄膜、食品容器、医疗器械、纺织机械、家电和汽车等领域。

目前世界主要的PSF生产企业有BP公司、巴斯夫公司、ICI公司和俄罗斯谢符钦克工厂。主要的消费市场集中在美国、日本和西欧。在PSF改性材料开发上，国际上除了玻璃纤维增强的高刚性PSF复合材料外，还开发了许多高性能的PSF合金，如聚砜/聚酰胺、聚砜/橡胶、聚醚砜/聚苯硫醚以及聚醚砜/聚碳酸酯等。日本住友化学公司在聚醚砜中添加聚四氟乙烯和羟基苯甲酸酯，可使材料的弹性模量和耐磨性能大大提高。巴斯夫公司开发的聚砜/聚醚酮嵌段共聚物具有良好的耐化学腐蚀和耐高温性能。在PSF中加入0.5%的溴化聚苯醚，可得到阻燃等级为V-0级的透明阻燃产品。巴斯夫公司基于聚砜/聚醚砜的Ultrason-S和Ultrason-E产品在高温下具有很好的尺寸稳定性和抗水、抗油性能，可连续在190℃下工作，短期耐温可高达390℃，该产品产能已由3000t/年扩增到5000t/年。最近，巴斯夫公司新推出了专门配方的聚醚砜（PES）Ultrason牌号，用于要求可承受微波炉加热和煮沸高温的食品器皿的生产。该产品采用了新型抗紫外线（UV）稳定剂，不仅提高了PES牌号的透明度，还确保该材料30年不变色。其使用温度范围为-14℃～220℃，制备的盘子可以从冰箱内取出后马上直接放入微波炉。制备的白色部件（如盖）有极好的抗食物染色能力，同时具备耐洗涤剂化学侵蚀的性能。

中国目前的PSF树脂生产能力为1500t/年，产量维持在1200t/年左右。中国PSF树脂牌号很少，主要应用于医疗器械、食品加工机械、电子仪表、纺织等工业。与国外相比，不仅在生产工艺，包括单体合成、聚合、后处理回收等方面有待提高，在汽车工业、航空航天等领域的应用也有待进一步推广。上海塑料公司有计划筹建PSF生产基地，扩大PSF产量，开发在汽车、航空航天方面的新用途。

6.3聚苯硫醚（PPS）

聚苯硫醚（PPS）具有优异的耐热性、阻燃性、绝缘性，其强度和硬度均较高，机械性能优良，制品尺寸稳定性好，可用多种成型方法进行加工，并且可以精密成型。由于PPS与无机填料、增强纤维的亲和性以及与其他高分子材料的相容性好，因而可制成不同的增强填充材料及高分子合金，用途十分广泛，主要用于汽车、电子电器、机械、石油、化工、制药、轻工等行业。

据预测，世界PPS需求年增长率约为10%，到2008年需求将达8万t/年。目前，国外PPS的生产能力约为8万t/年，生产量约为5.5万t/年，生产量与需求量基本平衡，且需求以每年20%～30%的速度递增。其中，美国每年生产PPS树脂约2.1万t，年消费量约1.8万t；日本每年生产PPS树脂约2.3万t，年消费量约1.5万t。世界PPS生产厂家主要有美国菲利浦斯石油公司（产能为9800t/年）、美国Fortron公司（产能5500t/年）、日本东丽-菲利浦斯公司（产能8500t/年）、日本吴羽化学工业公司（产能8000t/年）、日本东曹-保士谷公司（产能5000t/年）、日本东燃石化公司（产能7200t/年）等。据说，雪佛龙菲利浦斯化学公司将使其Ryton品牌PPS的产能翻番，在德克萨斯州博格地区的装置能力将从1万t/年提高到2万t/年，新装置预计2007年中期投产。Ticona公司与韩国Kureha公司在美国的合资企业Fortron公司是领先的线性PPS生产商，该公司也使其在美国北卡罗利娜州威明顿（Wilmington）的线性PPS生产能力到2007年初达到1.5万t/年。

目前国内市场PPS年需求量为6000吨，生产能力约为4000t/年，实际年产量约为1500t。主要生产厂家有德阳科技、四川鸿鹤、成都乐天、内蒙亿利集团等。

6.4聚醚醚酮（PEEK）

聚醚醚酮（PEEK）是一种新型的半晶态芳香族热塑性工程塑料。英国于20世纪70年代末开发成功并投入工业化生产。80年代中期，PEEK在英、美等国的航空航天工程上得到应用，90年代以来开始被应用于各种工程领域，成为当今最热门的高性能工程塑料之一。PEEK属耐高温热塑性塑料，可在250℃下长期使用；PEEK在高温下还能保持较高的强度，在200℃时的弯曲强度达24MPa左右，比PTFE在常温下还高；在250℃下弯曲强度和压缩强度仍有12～13MPa。PEEK的刚性较大，尺寸稳定性较好，线膨胀系数较小，接近于金属铝材料；PEEK化学、热稳定性好，对酸、碱及几乎所有的有机溶剂都有强的耐腐蚀性能，同时其自身具有阻燃性，在火焰条件下释放烟和有毒气体少，抗辐射能力强；PEEK具有突出的摩擦学特性，耐滑动磨损和微动磨损性能优异，尤其是能在250℃下保持高的耐磨性和低的摩擦系数。此外，PEEK易于挤出和注射成型，加工性能优异，成型效率较高。PEEK可与其他聚合物如聚四氟乙烯（PTFE）、聚醚砜（PESU）、聚醚酮（PEK）、聚酰亚胺（PI）等共混，也可采用碳纤维、玻璃纤维、晶须、ZrO2、CuO等复合增强，形成性能更优越的复合材料。PEEK具有高强度、高模量、耐高温高湿、绝缘性好、耐辐射以及尺寸稳定性好等一系列优点，在电子、信息、能源、机械、汽车工业、轨道交通以及医学、石油化工、核电等高技术领域得到了广泛应用。可用来制造压缩机阀片、高压蒸汽球阀座、轴承保持架、化学泵齿轮、滑动轴承、密封件、活塞环、滑履等机器零部件，产品质量轻、使用寿命长，还能降低机器运转噪音。另外，由于PEEK具有很好的电性能，因此可制成传感器。

目前，世界PEEK树脂年消费量约3000t。其中，欧洲约占48%，美国约占41%，亚太约占6%，其他地区约占5%。PEEK树脂由英国Victrex（威格斯）公司开发，也是迄今最大的PEEK生产商，其市场销量连续以每年20%的速度增长，可以说，Victrex公司处于PEEK市场的垄断地位。2004年初，Victrex公司将位于英格兰西北部城市黑池附近的Thornton Cleveleys的PEEK生产能力扩大到2800t/年，并建设了第二套二氟二苯基甲烷（DEDPM）原料装置。Victrex还确定投资4300万欧元在Thornton Cleveleys新建一套1450t/年的PEEK装置，该项目有望在2007年底完成。此外，2005年6月，Victrex公司以约3000万美元收购了德固赛公司在英国锡尔圣兹的PEEK主要原料4，4-二氟二苯甲酮（BDF）装置，其中包括氟硼酸装置，由此而完成了对Victrex公司PEEK产业链的扩充工作。为了拓展PEEK树脂的应用领域，VICTREXPLC公司一直致力于开发树脂新品种，并已取得一些成果。最近推出的PEEK液态涂料，就是通过常用的液态悬浮涂料技术开发出的一种复合改性涂料；粉末喷涂技术是VICTREX PLC公司正在开发的一种新技术，其研制的PEEK粉末直径在25～60μm；金属部件表面的PEEK涂层可大幅度提高和改善其耐腐蚀、耐磨损、隔热和绝缘等性能，可以预见，粉末喷涂工艺在化工防腐、家用电器、电子、机械等领域将具有广阔的应用前景。在世界三大PEEK生产商中，德固赛是仅次于Victrex公司的笫二大生产商，目前，德固赛公司也计划进入PEEK市场领域。2005年6月初，德固赛公司与吉林大学组建了一个合资企业，命名为吉大-德固赛公司，该合资企业将开发和生产PEEK和聚醚砜（PES）工程聚合物。印度Gharda化学公司是世界上少数几家PEEK生产商之一，现生产能力约80～100t/年。该公司计划在1年内将其在Panoli的PEEK装置能力翻番，并于3年后再进一步扩增能力。目前Gharda公司在欧洲、印度和美国均申请有PEEK生产专利。比利时索尔维公司于2005年12月中旬收购了印度Gharda化学公司聚合物分部，从而提高了其高功能聚合物包括PEEK的地位。荷兰LNP工程塑料有限公司推出了2种PEEK复合材料新品种ThermocompLF-100-12和ThermocompLF-1006。据悉，这种新型复合材料价格并不太贵，但具有较高的力学强度性能，并且其制品的热性能和耐化学腐蚀性能也非常好。

但近20年来，PAEK的市场规模很小，这主要是因为生产成本过高所致，例如在日本市场上，PEEK的价格较聚丙烯高90倍以上，为通用塑料的26～33倍，故其应用范围受到了很大限制；当前的主要任务是降低生产成本，发展改性产品，扩大应用领域。另一方面，随着生产成本的降低和应用范围的扩大，其需求量增长也很快。如今世界上31%的PEEK用于一般工业，30%用于汽车工业，16%用于半导体工业，其他为23%。日本对PEEK需求量最大的是电子及电器工业，约占总需求量的60%，机械工业占20% ，其他为20%。美国用于机械工业和汽车工业的PEEK各占总需求量的25% ，电子及电器工业15%，医疗器械5%，其他30%。

中国于20世纪80年代开始PEEK技术的研发，并在90年代初投入小批量商品化生产。最近又相继开发了PEEKK、PPES、PPEK、PPESK。聚醚醚酮目前国内消费量还不大，每年仅20～30吨。吉林大学已开发出了具有自主知识产权的PEEK和聚醚醚酮酮（PEEKK）树脂合成工艺，原料设备全部国产，2001年被列为国家产业化示范工程，建成了500吨/年生产装置。现在吉大正与德固赛公司进行合作开发，共同拓展国内外市场，最近又相继开发了PEEKK、聚芳醚酮（PPES、PPEK）、杂萘联苯型聚醚砜酮(PPESK)等产品。大连理工大学以苯酚、苯酐为原料研制成了新型PPES和PPEK，并在此基础上开发了PPESK共聚树脂，准备建立工业化生产装置。

6.5聚芳醚酮

聚芳醚酮是一类耐高温热塑性特种工程塑料，近年来各大跨国公司都投巨资开发新品种。长春应用化学研究所曾于1985年制备出一种可溶解的无定型聚芳醚酮，开创了可溶性聚芳醚酮的发展史。由大连理工大学开发的特种工程塑料杂萘联苯型聚醚砜酮性能优异，一举打破了我国该领域长期遭遇的他国禁运封锁。该产品已在工业废水、废气处理、回收、海水淡化和国防工业等领域展现出独特的优势。

大连理工大学研究组以价廉易得的苯酚、苯酐为基本原料，经溶液缩合聚合反应，研制成功既耐高温又可溶解的聚芳醚酮新品种聚醚砜（PPES）和聚醚酮（PPEK）。PPES耐温等级高，且成本显著低于PPEK；而PPEK的力学性能优于PPES。在综合PPEK、PPES两项专利技术的基础上，该小组又开发成功了杂萘联苯型聚醚砜酮（PPESK）共聚树脂，兼具了两者的优点。PPESK可以采用多种方法加工成型，可以广泛应用于航空航天、电子电气、核能、精密机械等高新技术领域。